УДК 621.923.9

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ, ОБРАБОТАННОГО ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННЫМ ПОЛИРОВАНИЕМ

Александр Сергеевич Смирнов

Аспирант 5 курса,

кафедра «Технологии ракетно-космического машиностроения»

Московский Государственный Технический Университет имени Н.И. Баумана

Научный руководитель: А.Л. Галиновский, 
доктор технических наук, доктор педагогических наук, профессор кафедры «Технологии ракетно-космического машиностроения»

С увеличением спроса на аддитивные технологии в различных сферах производства [1], растет и востребованность различных немеханических способов снижения шероховатостей, отличающихся низкими ограничениями на форму обрабатываемого изделия. Одним из таки методов является электролитно-плазменное полирование ЭПП, процесс удаления неровностей которого основан различных анодных явлениях в низкоконцентированных электролитах [2].

Несмотря на ряд преимуществ перед другими немеханическими методами полирования, при длительном времени обработки (от 1,5 мин и больше) ЭПП может привести к неоднородному распределению значений шероховатости на поверхности обрабатываемого изделия [3].  Это связано с характеризующимся высокой неоднородностью первичным распределением электрического заряда, которое сильнее всего проявляется в низкоконцентрированных электролитах (как в случае ЭПП).

Таким образом важным этапом по внедрению ЭПП в производство является предсказание результата обработки изделия, в целях соответствия его шероховатости техническим требованиям. В работе [4] представлен способ численного моделирования ЭПП, однако рассматриваемая прианодная область из-за бесконечно большой площади обрабатываемой поверхности лишена краевых эффектов, возникающих в реальных условиях проведения обработки.

В целях повышения точности предсказания результата полирования необходимо включать в расчётную область изделие со всеми его границами, на которых возникает резкое повышение значений плотности тока. Однако использование методики [4] для моделирования процесса полирования всего объекта требует больших затрат времени и вычислительной мощности. Это связано с сеткой, на которую разбивается расчетная область. Расстояние между соседними узлами должно быть в десятки раз меньше микронеровностей (мене 10 мкм), из-за чего сетка может содержать более миллиона таких узлов.

Для уменьшения количества выполняемых итераций предлагается интерполяционный подход, включающий в себя следующие этапы:

1)	расчет распределения потенциала для всей межэлектродной области;

2)	выбор участков обрабатываемой поверхности, на которых будет производиться расчет шероховатости после полирования;

3)	моделирование процесса полирования и нахождение значений шероховатости выбранных участков с использованием граничных условий, полученных на первом этапе;

4)	аппроксимация участков точками на поверхности обрабатываемого изделия;

5)	интерполяция кривой распределения значений шероховатости на поверхности обрабатываемого изделия по значениям в точках, полученных в четвертом пункте.

Такой способ увеличивает скорость численного моделирования процесса полирования, снижает требования к вычислительной мощности при незначительном уменьшении точности прогнозирования результатов обработки поверхности изделия. Данная методика может быть внедрена в любое использующее ЭПП производство, способствуя повышению качества обработки и повышению вероятности соответствия значения шероховатости техническим требованиям к изготавливаемому объекту.

Литература

1. 	Валиуллина Д.А. Аддитивные технологии: анализ научной деятельности по исследуемому направлению // Аллея науки. 2020. Т. 1, № 6(45). С. 814-818.

2. 	Belkin P. N., Kusmanov S. A., Parfenov E. V. Mechanism and technological opportunity of plasma electrolytic polishing of metals and alloys surfaces // Applied Surface Science Advances. 2020. V. 1. P. 100016.

3. Смирнов А. С., Галиновский А. Л., Мартысюк Д. А. Эрозия изделия при электролитно-плазменном полировании // Справочник. Инженерный журнал. 2022. № 6(303). С. 3–7.

4.  Danilov I. Random Sequential Simulation of the Resulting Surface Roughness in Plasma Electrolytic Polishing of Stainless Steel/ I. Danilov, R. Paul, Matthias Hackert-Oschätzchen, M. Zinecker, S. Quitzke, A. Schubert// 20th CIRP Conference on Electro Physical and Chemical Machining (ISEM 2020). – 2020. pp. 981 – 986.