http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 691.791.024
Методы подготовки поверхности кремниевых полупроводниковых пластин для диффузионной сварки
Юлия Александровна Курочкина, Роман Сергеевич Михеев 
Студент 6 курса (1), 
кафедра «Сварка, диагностика и специальная робототехника»

Московский государственный технический университет
Научный руководитель: Р.С. Михеев, 
доктор технических наук, профессор кафедры «Сварка, диагностика и специальная робототехника»

Прогресс в области микроэлектромеханических систем (МЭМС), в частности производство инерциальных датчиков – акселерометров и гироскопов, требует обеспечения высокого качества неразъемных соединений функциональных элементов из полупроводниковых материалов. Диффузионная сварка является базовым технологическим процессом, применяемым для соединения элементов МЭМС. При этом качество получаемых соединений в значительной степени определяется состоянием контактирующих поверхностей, что обусловливает необходимость совершенствования методов их предварительной подготовки [2, 3].
Цель работы заключалась в экспериментальном исследовании влияния различных подходов к жидкостной химической обработке на совокупность характеристик поверхности кремниевых пластин, значимых для последующего формирования неразъемного соединения методом диффузионной сварки.
Исследования проводились на образцах монокристаллического кремния с кристаллографической ориентацией (100). Использовались образцы двух типов: фрагменты размером 25×25 мм и целые пластины диаметром 100 мм при стандартной толщине 525 мкм.
Обработка поверхности выполнялась по четырем различным технологическим схемам, включающим следующие комбинации химических реагентов: 1) раствор Каро  (H₂SO₄ : H₂O₂ = 3:1) с последующим удалением оксидного слоя в плавиковой кислоте (HF); 2) раствор Каро  (H₂SO₄ : H₂O₂ = 3:1) с последующим удалением оксидного слоя в плавиковой кислоте (HF) и пероксидно-аммиачный раствор (H₂O : H₂O₂ : NH₄OH = 5:1:1); 3) раствор Каро  (H₂SO₄ : H₂O₂ = 3:1) с последующим удалением оксидного слоя в плавиковой кислоте (HF), пероксидно-аммиачный (H₂O : H₂O₂ : NH₄OH = 5:1:1) и пероксидно-кислотный растворы (H₂O : H₂O₂ : HCl = 6:1:1); 4) раствор Каро  (H₂SO₄ : H₂O₂ = 3:1) с последующим удалением оксидного слоя в плавиковой кислоте (HF), пероксидно-аммиачный раствор (H₂O : H₂O₂ : NH₄OH = 5:1:1),  пероксидно-кислотный (H₂O : H₂O₂ : HCl = 6:1:1) и пероксидно-аммиачный  растворы(H₂O : H₂O₂ : NH₄OH = 5:1:1).
Лазерный анализ количества частиц показал, что применение плавиковой кислоты и пероксидно-кислотного раствора сопровождается увеличением количества частиц. Данный эффект является допустимы поскольку обеспечивается удаление исходных органических загрязнений, способных вызывать образование макродефектов в зоне соединения.
Исследование смачиваемости позволило установить, что максимальная гидрофильность достигается при использовании четвертой комбинации обработки. Данный результат объясняется формированием развитого слоя силанольных групп Si-OH, обеспечивающих эффективное межмолекулярное взаимодействие при первичном контакте пластин.
Профилометрические исследования не выявили ухудшения морфологии поверхности после всех рассмотренных вариантов обработки. Значения параметра шероховатости сохранялись в интервале 3,0–4,5 Å, что полностью соответствует требованиям, предъявляемым к поверхностям, предназначенным для диффузионной сварки.
В результате наиболее эффективной является четвертая комбинация, включающая обработку в растворе «пиранья», плавиковой кислоте, пероксидно-аммиачном, пероксидно-кислотном и повторном пероксидно-аммиачном растворах.
Литература
1. 
Harendt, C., Graf, H. G., Hofflinger, B., Penteker, E. Silicon fusion bonding and its charac-terization // Journal of Micromechanics and Microengineering.1992. P. 113-116. DOI:10.1088/0960-1317/2/3/001
2. 
Kern W. The evolution of silicon wafer cleaning technology //Journal of the Electrochemical Society. 1990. P. 1887-1892. DOI: 10.1149/1.2086825
1

