http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 621.923
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ ЗЕРЕН ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
Антон Алексеевич Кривозубов (1), Анастасия Алексеевна Петрякова (2), Юлия Николаевна Кошелева(3)
Студент 1 курса (1), студент 1 курса (2), аспирант 3 курса(3)
кафедра «Технологии и оборудование машиностроения»

Пензенский государственный университет
Научный руководитель: А.Е. Зверовщиков, 
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технологии и оборудование машиностроения»

Такой метод обработки, как глубинное шлифование профильными алмазными кругами, широко применяется для обработки изделий сложного профиля из труднообрабатываемых материалов: для заточки фасонных твердосплавных резцов, для шлифования концевых фрез, шеверов, модульных червячных фрез, для обработки буровых коронок из твердого сплава [1]. Высокая производительность и точность обработки позволяют рассматривать данный метод шлифования как перспективный для обработки изделий сложной конфигурации из твердых сплавов. Одним из недостатков глубинного шлифования является интенсивное тепловыделение в зоне резания. Высокие температуры могут привести к возникновению прижогов и микротрещин на обработанных поверхностях [2]. Основное влияние на тепловые процессы в зоне резания оказывают силы резания. Изучив влияние сил резания на тепловые процессы можно контролировать величины температур, ограничивая режимы шлифования и, таким образом, избежать появления дефектов в виде прижогов и микротрещин на обработанных поверхностях. 

Для определения сил резания единичным зерном необходимо исследовать форму алмазного зерна и определить угол при вершине зерна [2].
В научных исследованиях других авторов приводится достаточно широкий диапазон значений углов при вершине зерна, от 600 до 1200, что вносит существенные неточности при расчете сил резания [3].
Алмазные зерна являются кристаллами неправильной формы.  В исследованиях разных авторов зерна представлялись шарами, пирамидами, поверхностями вращения, вариационными многогранниками. Согласно ГОСТ [4] на алмазные порошки основной массив зерен представлен изометрическими зернами.

Исследования формы алмазного зерна проводилось для алмазного профильного круга с маркой зерен АС6, зернистостью 80/63, концентрация алмазов 100%, связка М1. Исследования проводились на микроскопе Insein Li Fung 500X. На рис. 1 представлены результаты измерения углов при вершине алмазного зерна.
	[image: image1.jpg]




	Рис. 1. Поверхность алмазного специального круга 152,4х7х3,1х31,75 АС6 80/63 100% М1, Х100


Результаты измерения угла при вершине зерна представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты измерения угла при вершине алмазного зерна для круга зернистостью 80/63
	N зерна
	Угол при вершине зерна, 0
	N зерна
	Угол при вершине зерна, 0

	1
	155
	26
	126

	2
	147
	27
	143

	3
	145
	28
	134

	4
	147
	29
	152

	5
	129
	30
	156

	6
	149
	31
	130

	7
	135
	32
	144

	8
	136
	33
	152

	9
	144
	34
	156

	10
	136
	35
	138

	11
	126
	36
	161

	12
	128
	37
	151

	13
	134
	38
	136

	14
	128
	39
	139

	15
	127
	40
	130

	16
	128
	41
	135

	17
	146
	42
	149

	18
	147
	43
	131

	19
	138
	44
	137

	20
	137
	45
	143

	21
	130
	46
	152

	22
	138
	47
	127

	23
	121
	48
	136

	24
	143
	49
	138

	25
	134
	50
	140

	Среднее 139,280, дисперсия S²=88,3216 стандартное отклонение S=9,398, доверительный интервал ∆ai = 2,6


По результатам измерений угла при вершине алмазного зерна можно сделать вывод, что для расчета силы резания единичным зерном можно принять значение угла при вершине зерна β=1400.

Литература

1. 
Воячек И.И., Кошелева Ю.Н., Муйземнек А.Ю. Выбор режимов алмазного глубинного шлифования труднообрабатываемых материалов из условия сохранения режущей способности круга.- Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки.- Пенза: Пензенский государственный университет, № 1, 2013, с. 94-101.
2. 
Воячек И.И., Кошелева Ю.Н. Определение сил резания при глубинном алмазном шлифовании.- Современные проблемы машиностроения: труды VI Международной научно-технической конференции; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011., с. 243-245.
3.  Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов: Маслов Е.Н.,- М.: Машиностроение, 1974. - 319 с.

4.   ГОСТ 9206-80 Порошки алмазные. Технические условия. М.- 1980, 55 с.
3

